眼眶减压术使用高值耗材参数

1金属颌面接骨板参数

- 产品由符合GB/T 13810标准要求的TA3G纯钛材料制成。产品表面有经过阳极氧化着色处理和非阳极氧化处理两种。分为辐照灭菌和非灭菌包装，无菌有效期2年。

- 孔数2-30孔，长度6-290mm，宽度5-50mm，厚度0.5-9mm。

- 适用于颌面骨折、整形、修复等。在甲状腺相关眼病的手术治疗中起到固定支撑患者颜面部外观的主导作用。

- 2金属颅、颌面接骨螺钉

- 产品由符合GB/T 13810标准要求的TA3G纯钛材料制成。产品表面有经过阳极氧化着色处理和非阳极氧化处理两种。分为辐照灭菌和非灭菌包装，无菌有效期2年。

- 直径1.5-4mm，长度3-20mm。

- 3.  适用于颅颌面骨折或矫形固定。在甲状腺相关眼病的手术治疗中起到固定植入物的主导作用。